	Item no
	Size
	Length
	Material Description
	Qty

	1
	M27
	220
	A1082 S32760/A240 GR 316
	12

	2
	M27
	270
	A1082 S32760/A240 GR 316
	24

	3
	M42
	330
	A1082 S32760/A240 GR 316
	48

	4
	M42
	350
	A1082 S32760/A240 GR 316
	576

	5
	M48
	390
	A1082 S32760/A240 GR 316
	72

	6
	M52
	440
	A1082 S32760/A240 GR 316
	112

	7
	M42
	450
	A1082 S32760/A240 GR 316
	48

	8
	M52
	580
	A1082 S32760/A240 GR 316
	56

	9
	M24
	160
	F468/F467 Ni625
	48

	10
	M24
	170
	F468/F467 Ni625
	96

	11
	M27
	200
	F468/F467 Ni625
	304

	12
	M33
	260
	F468/F467 Ni625
	80

	13
	M39
	290
	F468/F467 Ni625
	40

	14
	M42
	330
	F468/F467 Ni625
	576

	15
	M48
	380
	F468/F467 Ni625
	24


[bookmark: _GoBack]
